| Pevnostní třída betonu | množství drátků [kg.m-3] | typ drátků | Příčný tah krychle 150 mm | Příčný tah krychle 100 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C30 | - | - | 2,77 | 3,18 |
| F30 | 30 | rovné vlnité | 3,57 - | 4,06 - |
|  | 50 | rovné vlnité | 3,12 3,23 | 3,51 3,26 |
| C40 | - | - | 3,53 | 3,73 |
| F40 | 30 | rovné vlnité | 4,23 3,16 | 4,47 3,77 |
|  | 50 | rovné vlnité | 3,48 3,8 | 3,83 4,62 |
|  | 70 | rovné vlnité | 5,19 3,79 | 5,56 3,69 |
| C50 | - | - | 4,07 | 4,61 |
| F50 | 30 | rovné vlnité | 3,45 3,94 | 5,52 4,84 |
|  | 50 | rovné vlnité | 6,48 - | 3,94 - |
|  | 70 | rovné vlnité | 5,92 - | 7,28 - |