|  |  | Počet stran | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo: | 08PU-002499 | Počet výtisků |  |  |
|  |  | Výtisk číslo |  |  |
|  |  | Klasifikace | PI |  |

| Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní protismykové úpravy v ÚK- mosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název a evidenční číslo stavby; Bezpečnostní protismykové úpravy v ÚK. Název a číslo sekce; Bezpečnostní protismyková úprava v ÚK. |
| Zkouška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologický proces / technologická část |  |  | Bezpečnostní protismyková úprava -Frostgrip |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. číslo | Druh kontroly | Kontrolovaná vlastnost | Požadovaný parametr | Požadovaná četnost | Počet měr. jednotek | Požad. počet zk. | Počet zk. v neshodě | Odkaz na ČSN, TP, TKP a ZTKP | Provádí |  | Výstup |  |
| 1 | Průkazní zkoušky | Identifikace použité hmoty |  | 1x na stavbu | - | - | 0 |  |  | SV/TDI | Certifikát výrobku |
| 2 | Kontrola před zahájením prací | Kontrola používaných materiálů | Shoda s certifikátem výrobku | 1x na stavbu | - | - | 0 |  |  | SV/TDI | Zápis do SD |
| 3 |  | Čistota podkladu | Suchý a čistý podklad | Každý úsek | - | 2 | 0 |  |  | SV | Zápis do SD |
| 4 |  | Teplota podkladu | Rozmezí 10 - 35°C | Každý úsek | - | 2 | 0 |  |  | SV | Zápis do SD |
| 5 |  | Relativní vlhkost | max 70% | Každý úsek | - | 2 | 0 |  |  | SV | Zápis do SD |
| 6 |  | Vizuální kontrola vad povrchu (např. trhliny, odlupování) | Bez vad | Každý úsek | - | 2 | 0 |  |  | SV | Bez záznamu |
| 7 | Při provádění prací | Vizuální kontrola rovnoměrnosti nanesené vrstvy pojiva | Úplné a rovnoměrné pokrytí povrchu | Každý úsek | - | 2 | 0 |  |  | SV | Bez záznamu |
| 8 |  | Vizuální kontrola podílu uchycení zrn kameniva | Úplné a rovnoměrné pokrytí povrchu | Každý úsek | - | 2 | 0 |  |  | SV | Bez záznamu |
| 9 |  | Vizuální kontrola povrchové struktury | Úplné a rovnoměrné pokrytí povrchu | Každý úsek | - | 2 | 0 |  |  | SV | Bez záznamu |

| Zpracoval | Technolog |  | Ing. Ladislav Válek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Funkce |  | Podpis |  |
| Za plnění odpovídá | Stavbyvedoucí |  | Ladislav Klement |  |
|  | Funkce |  | Podpis |  |

Odsouhlasil				      TDS			                Zdeněk Mařík

Funkce					Podpis