Protokol o zkoušce hloubky makrotextury

zkouška provedena dle: ČSN  EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

| Měřil: | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| --- | --- |
| Datum: | 01. 10. 2020 |
| Klimatické podmínky: Povrch: | Interiér 24° Asfaltová dlaždice – vzorek určený pro aplikaci protismykové úpravy TYREGRIP |
| Zkušební zařízení: | Normový materiál frakce 0,180-0,250mm o objemu 25000mm3 |

Výsledky zkoušky:

| Č. místa měření | Aritmetický průměr plochy D [mm] | Střední hl. makrotextury MTD [mm] | Průměrná hl. makrotextury [mm] | Popis polohy zkoušeného místa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 129 | 1,91 | 1,91 | Asfaltová dlaždice 300x300x75 mm |

Hodnocení: Dle TP 87 – Navrhování údržby a oprav  netuhých vozovek, se naměřená hodnota nachází v intervalu ≥0,75 mm, klasifikační stupeň jedna.  Tato hodnota ovšem nevypovídá o dobrých protismykových vlastnostech, ale o vysoké mezerovitosti daného zkušebního vzorku. Lze předpokládat, že lepidlo, na které se bude aplikovat materiál protismykové úpravy TYREGRIP, může během zkoušky zatéct do mezer a tím negativně ovlivnit výsledky  odtrhové zkoušky.

Protokol o zkoušce hloubky makrotextury

zkouška provedena dle: ČSN  EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

| Měřil: | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| --- | --- |
| Datum: | 01. 10. 2020 |
| Klimatické podmínky: Povrch: | Interiér 24° Betonová dlaždice – vzorek určený pro aplikaci protismykové úpravy TYREGRIP |
| Zkušební zařízení: | Normový materiál frakce 0,180-0,250mm o objemu 25000mm3 |

Výsledky zkoušky:

| Č. místa měření | Aritmetický průměr plochy D [mm] | Střední hl. makrotextury MTD [mm] | Průměrná hl. makrotextury [mm] | Popis polohy zkoušeného místa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 235 | 0,58 | 0,58 | Betonová dlaždice 300x300x10 mm |

Hodnocení: Dle TP 92 – Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem, se naměřená hodnota nachází v intervalu  0,59 – 0,50 mm, klasifikační stupeň 3.  Tato hodnota odpovídá vozovce, na které je nutno navrhnout plán souboru opatření pro zvýšení protismykových vlastností.