Protokol o zkoušce hloubky makrotextury

zkouška provedena dle: ČSN  EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

| Měřil: | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| --- | --- |
| Datum: | 19. 10. 2020 |
| Klimatické podmínky: Povrch: | Interiér 20° Asfaltová dlaždice – s protismykovou úpravou TYREGRIP |
| Zkušební zařízení: | Normový materiál frakce 0,180-0,250mm o objemu 25000mm3 |

Výsledky zkoušky:

| Č. místa měření | Aritmetický průměr plochy D [mm] | Střední hl. makrotextury MTD [mm] | Průměrná hl. makrotextury [mm] | Popis polohy zkoušeného místa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 134 | 1,77 | 1,77 | Asfaltová dlaždice 300x300x75 mm |

Hodnocení: Naměřené hodnoty se nacházejí i intervalu  0,5-2,0 mm, který je daný Technickými podmínkami 213 – Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek 2009.

Protokol o zkoušce hloubky makrotextury

zkouška provedena dle: ČSN  EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

| Měřil: | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| --- | --- |
| Datum: | 19. 10. 2020 |
| Klimatické podmínky: Povrch: | Interiér 20° Betonová dlaždice – vzorek s protismykovou úpravou TYREGRIP |
| Zkušební zařízení: | Normový materiál frakce 0,180-0,250mm o objemu 25000mm3 |

Výsledky zkoušky:

| Č. místa měření | Aritmetický průměr plochy D [mm] | Střední hl. makrotextury MTD [mm] | Průměrná hl. makrotextury [mm] | Popis polohy zkoušeného místa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 133 | 1,79 | 1,79 | Betonová dlaždice 300x300x10 mm |

Hodnocení: Naměřené hodnoty se nacházejí i intervalu  0,5-2,0 mm, který je daný Technickými podmínkami 213 – Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek 2009.