Protokol o zkoušce hloubky makrotextury

zkouška provedena dle: ČSN  EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

| Měřil: | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| --- | --- |
| Datum: | 20. 9. 2021 |
| Klimatické podmínky: Povrch: | Interiér 22° TYREGRIP – bezpečnostní povrchová úprava + recyklát |
| Zkušební zařízení: | Normový materiál frakce 0,180-0,250mm o objemu 25000mm3 |

Výsledky zkoušky:

| Č. místa měření | Aritmetický průměr plochy D [mm] | Střední hl. makrotextury MTD [mm] | Množství recyklátu [%] | Popis polohy zkoušeného místa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141 | 1,60 | 100 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 2 | 142 | 1,56 | 80 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 3 | 147 | 1,46 | 60 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 4 | 150 | 1,41 | 40 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 5 | 155 | 1,32 | 20 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 6 | 156 | 1,30 | 0 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |

Hodnocení: naměřené hodnoty se nacházejí i intervalu  0,5-2,0 mm, který je daný Technickými podmínkami 213 – Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek 2009. Nejmenších hodnot dosáhla nový TYREGRIP bez recyklátu, z vizuálního posouzení jednotlivých vzorků, lze konstatovat,  čím směs obsahuje větší množství recyklátu tím je povrch méně rovný.