Protokol o zkoušce kyvadlem

zkouška provedena dle: ČSN  EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 4 Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu -  Zkouška kyvadlem

| Měřil: | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| --- | --- |
| Datum: | 22. 02. 2022 |
| Klimatické podmínky: Povrch: | Interiér 22°C TYREGRIP – bezpečnostní povrchová úprava + recyklát |
| Zkušební zařízení: | Kyvadlo PTV široká třecí patka [76,2 mm], délka prokluzu [126 mm] |

Výsledky zkoušky:

| Č. místa měření | Průměr hodnoty PTV z pěti kyvů | Teplota [°C] | PTV po korekci z teploty | Množství recyklátu [%] | Popis polohy zkoušeného místa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 22 | 75 | 100 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 2 | 75 | 22 | 75 | 80 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 3 | 75 | 21 | 75 | 60 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 4 | 72 | 22 | 73 | 40 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 5 | 74 | 21 | 74 | 20 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |
| 6 | 77 | 22 | 73 | 0 | Betonová dlaždice 300x300x40 mm |

Hodnocení: naměřené hodnoty vyhovují požadavku ≥ 70 (součinitel tření zjištěný kyvadlem PTV) definovaným  TP  213 – Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek 2009.

[Zdroj. TP 213]