**Protokol o zkoušce hloubky makrotextury**

zkouška provedena dle: **ČSN EN 13036-1** Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

|  |  |
| --- | --- |
| Měřil:  | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| Datum: | 19. 10. 2020 |
| Klimatické podmínky:Povrch: | Interiér 20°Asfaltová dlaždice – s protismykovou úpravou TYREGRIP  |
| Zkušební zařízení: | Normový materiál frakce 0,180-0,250mm o objemu 25000mm3 |

**Výsledky zkoušky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. místa****měření** | **Aritmetický****průměr plochy****D [mm]** | **Střední hl. makrotextury****MTD [mm]** | **Průměrná hl. makrotextury****[mm]** | **Popis polohy zkoušeného místa** |
| **1** | **134** | **1,77** | **1,77** | Asfaltová dlaždice 300x300x75 mm |

**Hodnocení:** Naměřené hodnoty se nacházejí i intervalu 0,5-2,0 mm, který je daný Technickými podmínkami 213 – Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek 2009.

**Protokol o zkoušce hloubky makrotextury**

zkouška provedena dle: **ČSN EN 13036-1** Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch- Zkušební metody – Část 1 Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou

|  |  |
| --- | --- |
| Měřil:  | VŠB- TUO, Denisa Cihlářová |
| Datum: | 19. 10. 2020 |
| Klimatické podmínky:Povrch: | Interiér 20°Betonová dlaždice – vzorek s protismykovou úpravou TYREGRIP  |
| Zkušební zařízení: | Normový materiál frakce 0,180-0,250mm o objemu 25000mm3 |

**Výsledky zkoušky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. místa****měření** | **Aritmetický****průměr plochy****D [mm]** | **Střední hl. makrotextury****MTD [mm]** | **Průměrná hl. makrotextury****[mm]** | **Popis polohy zkoušeného místa** |
| **1** | **133** | **1,79** | **1,79** | Betonová dlaždice 300x300x10 mm |

**Hodnocení:** Naměřené hodnoty se nacházejí i intervalu 0,5-2,0 mm, který je daný Technickými podmínkami 213 – Bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek 2009.