**Vlastnosti referenčního betonu a betonu s jedním nátěrem Litosil**

(Diplomová práce, ing. Miroslav Vašina, leden 2021)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | referenční | Litosil |
| Jímavost vody 120 minut | | [%] | 58 | 57 |
| CHRL | 50 cyklů | [gm-2] | 131 | 59 |
| 100 cyklů | [gm-2] | 159 | 86 |
| 150 cyklů | [gm-2] | 186 | 100 |
| 200 cyklů | [gm-2] | 200 | 126 |